PVC瓦机器、 波浪瓦设备、 梯形瓦机械、 耐腐蚀瓦设备、 防腐蚀瓦设备、 塑钢瓦机器、 塑料瓦设备生产线（联系人：陈经理13776240160）

PVC波浪瓦的特点及应用：防火性能卓越，属难燃材料，无自燃性，抗化学腐蚀、耐酸、碱，散热快，采光性能极佳，寿命长；采用特殊技术配方，耐室外大气暴晒，隔热性能好，炎热夏季中能提供较金属用瓦更舒适的环境；适用范围广，厂房、仓库、车棚、农贸市场、围板、墙身、临时商铺、隔热棚等非常适用。
      复合彩瓦不仅可取代石棉瓦、水泥瓦、彩钢瓦而且比彩钢瓦的强度还要高，且成本仅是彩钢瓦的三分之一。投产该项目投入资金少，风险小，利润高，市场前景十分广阔。 产品规格国际标准为：1130×13000×2mm，最大宽度1.1m，长度可无限延长，考虑到运输和安装方便，建议最长做到3～8m。款式有小波、中波、平波、仿古型。产品用途可广泛用于厂房、商场、库房、住宅小区的屋面防水、隔热装饰等。锯沫等）；无机粘合剂。产品特性重量轻、不变形、防水防潮、保温隔热、阻燃、耐老化，加工性能好、可钉、锯或粘接，安装简便，绝对不含甲醛及石棉等有害物质，为绿色节能环保建材。产品优势产品的生产成本与石棉瓦相近，但产品的强度是石棉瓦的20倍，使用寿命是石棉瓦的10倍以上。生产条件及效益 
说明：以上数据是以每天生产8小时，每年按250天生产来计算的，年纯利润一般占年产值的30%以上。 
PVC波浪瓦原料价格如下（配方仅供参考，根据不同地域及要求略有差异）

| 名称 | 价格 | 配方比例 |
| --- | --- | --- |
| PVC | 6600元/吨 | 100% |
| 碳酸钙 | 1000元/吨 | 60% |
| CPE | 14000 | 6% |
| 硬脂酸 | 11000 | 1% |
| PE蜡 | 12000 | 4% |
| 石蜡 | 10000 | 4% |
| 钙锌稳定剂 | 20000 | 6% |

840型或1130型 PVC波浪瓦生产线

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 分项价格 (元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋上料机（挤出机上料用） | 1台 | 面议 |
| 3 | SJZ80/156锥形双螺杆挤出机 | 1台 | 面议 |
| 4 | 预成型装置 | 1台 | 面议 |
| 5 | 成型机 | 1台 |  |
| 6 | 成型模具（梯波） | 1套 |  |
| 7 | 切边装置 | 1台 |  |
| 8 | 牵引 | 1台 |  |
| 9 | 切割机 | 1台 |  |
| 10 | 堆料架 | 1台 |  |
| 11 | 840或1130模具 | 1套 | 面议 |
| 12 | 脊瓦机及烘箱 | 1台 | 面议 |
| 13 | 500/1000混合机组 | 1台 | 面议 |
| 14 | 400磨粉机 | 1台 | 面议 |
| 15 | 400破碎机 | 1台 | 面议 |
| 合计总价格：面议 |

注：具体方案请来电沟通或实地考察面议

PVC波浪瓦产品优点:

一、隔热性好：虹塑建材塑钢瓦，耐传热，散热快，温度适宜，令工作环境最舒适，工作更

舒心。塑钢瓦的导热系数是0.22，大约是粘土瓦的1/3, 0.5mm厚彩钢瓦的1/2000，所以

不加装任何隔热降温设施的情况下，塑钢瓦的隔热性能仍能达到最佳，完全能够满足需求。
虹塑建材塑钢瓦更多特性：
二、阻燃防火：难燃材料，国家建材推广协会推荐使用的安全﹑环保屋面材料。
三、防腐不锈：不与酸﹑碱﹑盐等发生化学反应，无被腐蚀的可能，耐酸耐碱、永不生锈！
四、耐候性强：即使长期暴露于紫外线﹑湿气﹑热﹑寒等自然环境下，仍能保持其稳定性；

抗晒抗冻抗风震！不怕漏雨渗水！能有效减少因自然灾害等带来的损失！
五、寿命最长：与彩钢瓦、镀锌瓦相比，寿命长达3倍以上！
六、采光极佳：透光性强，采光性能极佳，令环境更加光洁明亮，省电又环保，节省电费！
七、最低噪音：因其独特的材质，有效阻隔降雨、刮风等自然因素产生的噪音。
八、环保无害：不含石棉瓦材质成份，对人畜无害，绝无致癌物质释放，让您健康赚大钱！
九、美观大气：物理性能稳定，表面平整不变形；外观大气，亮丽美观，尽供选择。
十、施工容易：材质坚韧、不易损坏；重量轻、易搬运；可钉可钻可锯可刨；省时省力、效

率高；易安装、施工时最容易。
十一、高性价比：大规格设计，专利技术，高品质标准；花费最少，面积最大，性价比高。
十二、应用广泛：被广泛用于耐酸、耐碱性厂房的屋瓦、墙面板；有色金属的治炼车间、熔炼

车间；陶瓷厂，铸造厂等等。使用地区广，行业多，市场前景广阔。